## Приложение N 15

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ХИМИЧЕСКИМ

И ПОЛИМЕРНЫМ МАТЕРИАЛАМ

| Наименование материала | Наименование определяемого вредного вещества | Норматив |
| --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (мг/дм3, не более) | воздушная среда (мг/м3, не более) |
| Полиамиды | капролактам | 0,5 | 0,06 |
|  | гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
| Полиуретаны | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | толуилендиизоцианат | - | 0,002 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| Полиэфиры | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| Полиакрилаты | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| Поливинилхлоридные | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| Резиновые | тиурам | 0,5 | - |
|  | цинк | 1,0 | - |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| Винилацетаты (искусственные кожи) | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |

Примечание. Индекс токсичности материалов изделий в водной среде должен быть от 70 до 120 процентов включительно, в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно.