## Приложение N 4

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИЗДЕЛИЯМ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ И ГАЛАНТЕРЕЙНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

ИЗ ПЛАСТМАССЫ

| Наименование материалов изделия | Наименование определяемого вещества | Норматив миграции в водную модельную среду (мг/дм3, не более) | Норматив миграции в воздушную модельную среду (мг/м3, не более) |
| --- | --- | --- | --- |
| Акрилонитрилбутадиен- стирольные пластики | альфа-метилстирол | 0,1 | 0,04 |
|  | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
|  | стирол | 0,02 | 0,002 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
| Полистирол и сополимеры стирола | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | альфа-метилстирол | 0,1 | 0,04 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
|  | стирол | 0,02 | 0,002 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
| Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
| Поливинилхлориды | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | винилхлорид | 1,0 мг/кг | 0,01 |
|  | дибутилфталат | 0,2 | 0,1 |
|  | диметилфталат | 0,3 | 0,007 |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | диэтилфталат | 3,0 | 0,01 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
| Полиуретаны | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
|  | этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| Полиамиды | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
|  | е-капролактам | 0,5 | 0,06 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
| Полиакрилат | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
| Полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
| Поликарбонат | метиленхлорид | 7,5 | - |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
|  | хлорбензол | 0,02 | 0,1 |
| Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
| Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
|  | эпихлоргидрин | 0,1 | 0,2 |
|  | цинк | 1,0 | - |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |