## Приложение N 5

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЩЕТКАМ ЗУБНЫМ,

МАССАЖЕРАМ ДЛЯ ДЕСЕН И АНАЛОГИЧНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ УХОДА

ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

┌────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐

│Наименование материалов │      Наименование      │  Норматив миграции в  │

│        изделия         │ определяемого вещества │водную модельную среду │

│                        │                        │  (мг/дм3, не более)   │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Акрилонитрилбутадиен-   │   альфа-метилстирол    │          0,1          │

│стирольные пластики     ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      акрилонитрил      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         бензол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │ксилолы (смесь изомеров)│         0,05          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         стирол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         толуол         │          0,5          │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Полистирол и сополимеры │   альфа-метилстирол    │          0,1          │

│стирола                 ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      акрилонитрил      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      ацетальдегид      │          0,2          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         бензол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │ксилолы (смесь изомеров)│         0,05          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    метилметакрилат     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт бутиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт метиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         стирол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         толуол         │          0,5          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      формальдегид      │    не допускается     │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Материалы на основе     │      ацетальдегид      │          0,2          │

│полиолефинов            ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │  спирт изопропиловый   │          0,1          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт бутиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │   спирт изобутиловый   │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт метиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      формальдегид      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │       этилацетат       │    не допускается     │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Полимеры на основе      │      ацетальдегид      │          0,2          │

│винилацетата            ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      винилацетат       │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      формальдегид      │    не допускается     │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Поливинилхлориды        │      ацетальдегид      │          0,2          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         ацетон         │          0,1          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         бензол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      винилхлорид       │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │     дибутилфталат      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │     диметилфталат      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │     диоктилфталат      │          2,0          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      диэтилфталат      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт бутиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │   спирт изобутиловый   │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт метиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         толуол         │          0,5          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         фенол          │         0,05          │

│                        │или сумма общих фенолов │          0,1          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │          цинк          │          1,0          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         олово          │          2,0          │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Полиамиды               │         бензол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │   гексаметилендиамин   │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │     е-капролактам      │          0,5          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт метиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         фенол          │         0,05          │

│                        │или сумма общих фенолов │          0,1          │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Полиэтилентерефталат и  │      ацетальдегид      │          0,2          │

│сополимеры на основе    ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│терефталевой кислоты    │         ацетон         │          0,1          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │   диметилтерефталат    │          1,5          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт бутиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │   спирт изобутиловый   │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт метиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      формальдегид      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │     этиленгликоль      │          1,0          │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Поликарбонат            │     метиленхлорид      │          7,5          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         фенол          │         0,05          │

│                        │или сумма общих фенолов │          0,1          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │       хлорбензол       │         0,02          │

└────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘