## Приложение N 3

к техническому регламенту

Таможенного союза

"О безопасности средств

индивидуальной защиты"

(ТР ТС 019/2011)

### Таблица 1

Допустимое количество миграции и предельно

допустимая концентрация химических веществ, выделяющихся

из компонентов (материалов) средств индивидуальной защиты

─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────

Наименование      │   Контролируемые   │ Допустимое  │  Предельно

материала, изделия   │     показатели     │ количество  │ допустимая

│                    │ миграции в  │концентрация

│                    │   водную    │ в воздушной

│                    │  модельную  │  модельной

│                    │ среду, мг/л │среде, мг/м3

─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────

I. Полимерные материалы и пластические массы на их основе

1. Полиэтилен (ПЭВД,         формальдегид          0,1          0,003

ПЭНД), полипропилен,         ацетальдегид          0,2          0,01

сополимеры пропилена с        этилацетат           0,1           0,1

этиленом, полибутилен,          гексан             0,1            -

полиизобутилен,                 гептан             0,1            -

комбинированные                 гексен              -           0,085

материалы на основе             гептен              -           0,065

полиолефинов                    ацетон             0,1          0,35

спирты:

метиловый            0,2           0,5

пропиловый           0,1           0,3

изопропиловый          0,1           0,6

бутиловый            0,5           0,1

изобутиловый          0,5           0,1

2. Полистирольные

пластики:

полистирол (блочный,            стирол            0,01          0,002

суспензионный,                 спирты:

ударопрочный)                 метиловый            0,2           0,5

бутиловый            0,5           0,1

формальдегид          0,1          0,003

бензол            0,01           0,1

толуол             0,5           0,6

этилбензол          0,01          0,02

сополимер стирола с             стирол            0,01          0,002

акрилонитрилом               акрилонитрил         0,02          0,03

формальдегид          0,1          0,003

бензальдегид         0,003         0,04

АБС-пластики                    стирол            0,01          0,002

акрилонитрил         0,02          0,03

альфа-метилстирол        0,1          0,04

бензол            0,01           0,1

толуол             0,5           0,6

этилбензол          0,01          0,02

бензальдегид         0,003         0,04

ксилолы (смесь        0,05           0,2

изомеров)

сополимер стирола с             стирол            0,01          0,002

метилметакрилатом          метилметакрилат        0,25          0,01

метиловый спирт         0,2           0,5

формальдегид          0,1          0,003

сополимер стирола с             стирол            0,01          0,002

метилметакрилатом и        метилметакрилат        0,25          0,01

акрилонитрилом               акрилонитрил         0,02          0,03

метиловый спирт         0,2           0,5

формальдегид          0,1          0,003

сополимер стирола с             стирол            0,01          0,002

альфаметилстиролом        альфа-метилстирол        0,1          0,04

бензальдегид         0,003         0,04

ацетофенон           0,1          0,003

сополимеры стирола с            стирол            0,01          0,002

бутадиеном                     бутадиен           0,05            1

ацетальдегид          0,2          0,01

ацетон             0,1          0,35

спирты:

метиловый            0,2           0,5

бутиловый            0,5           0,1

ксилолы (смесь        0,05           0,2

изомеров)

вспененные                      стирол            0,01          0,002

полистиролы                     бензол            0,01           0,1

толуол             0,5           0,6

этилбензол          0,01          0,02

кумол              0,1          0,014

(изопропил-бензол)

метиловый спирт         0,2           0,5

формальдегид          0,1          0,003

3. Поливинилхлоридные

пластики (ПВХ):

жесткий ПВХ                винил хлористый    0,01 или 1,0      0,01

мг/кг (1 ppm)

готового

изделия

ацетальдегид          0,2          0,01

ацетон             0,1           0,3

спирты:

метиловый            0,2           0,5

пропиловый           0,1           0,3

изопропиловый          0,1           0,6

бутиловый            0,5           0,1

изобутиловый          0,5           0,1

бензол            0,01           0,1

толуол             0,5           0,6

цинк (Zn)             1             -

олово (Sn)            2             -

пластифицированный          диоктилфталат          0,2           0,1

ПВХ, дополнительно к       дидодецилфталат         0,2           0,1

показателям, указанным    диизододецилфталат       0,2           0,1

для жесткого ПВХ,

следует определять

4. Полимеры на основе        винилацетат           0,2          0,15

винилацетата и его           формальдегид          0,1          0,003

производных:                 ацетальдегид          0,2          0,01

поливинилацетат,                гексан             0,1            -

поливиниловый спирт,            гептан             0,1            -

сополимерная дисперсия

винилацетата с

дибутилмалеинатом

5. Полиакрилаты                 гексан             0,1            -

гептан             0,1            -

акрилонитрил         0,02          0,03

метилакрилат         0,02          0,01

метилметакрилат        0,25          0,01

бутилакрилат         0,01         0,0075

6. Полиорганосилоксаны       формальдегид          0,1          0,003

(силиконы)                   ацетальдегид          0,2          0,01

фенол             0,05          0,003

спирты:

метиловый            0,2           0,5

бутиловый            0,5           0,1

бензол            0,01           0,1

7. Полиамиды:

полиамид 6                  Е-капролактам          0,5          0,06

(поликапроамид,                 бензол            0,01           0,1

капрон)                         фенол             0,05          0,003

полиамид 66               гексаметилендиамин      0,01          0,001

(полигексаметиленди-       метиловый спирт         0,2           0,5

памид, найлон)                  бензол            0,01           0,1

полиамид 610              гексаметилендиамин      0,01          0,001

(полигексаметилен-         метиловый спирт         0,2           0,5

себацинамид)                    бензол            0,01           0,1

8. Полиуретаны              этиленгликоль           1             1

ацетальдегид          0,2          0,01

формальдегид          0,1          0,003

этилацетат           0,1           0,1

бутилацетат           0,1           0,1

ацетон             0,1          0,35

спирты:

метиловый            0,2           0,5

пропиловый           0,1           0,3

изопропиловый          0,1           0,6

бензол            0,01           0,1

толуол             0,5           0,6

9. Полиэфиры:

полиэтиленоксид              формальдегид          0,1          0,003

ацетальдегид          0,2          0,01

полипропиленоксид            метилацетат           0,1          0,07

ацетон             0,1          0,35

формальдегид          0,1          0,003

ацетальдегид          0,2          0,01

политетраметиленоксид      пропиловый спирт        0,1           0,3

ацетальдегид          0,2          0,01

формальдегид          0,1          0,003

полифениленоксид                фенол             0,05          0,003

формальдегид          0,1          0,003

метиловый спирт         0,2           0,5

полиэтилентерефталат и       ацетальдегид          0,2          0,01

сополимеры на основе        этиленгликоль           1             1

терефталевой кислоты      диметилтерефталат        1,5          0,01

формальдегид          0,1          0,003

спирты:

метиловый            0,2           0,5

бутиловый            0,5           0,1

изобутиловый          0,5           0,1

ацетон             0,1          0,350

поликарбонат                    фенол             0,05          0,003

дифенилолпропан        0,01          0,04

метиленхлорид         0,02            -

(дихлорметан)

хлорбензол          0,02           0,1

полисульфон                дифенилолпропан        0,01          0,04

бензол            0,01           0,1

фенол             0,05          0,003

полифениленсульфид              фенол             0,05          0,003

ацетальдегид          0,2          0,01

метиловый спирт         0,2           0,5

дихлорбензол         0,002         0,03

бор (B)             0,5            -

при использовании в

качестве связующего:

фенолоформальдегидных           фенол             0,05          0,003

смол                         формальдегид          0,1          0,003

кремнийорганических          формальдегид          0,1          0,003

смол                         ацетальдегид          0,2          0,01

фенол             0,05          0,003

спирты:             0,2           0,5

метиловый            0,5           0,1

бутиловый           0,01           0,1

бензол

эпоксидных смол             эпихлоргидрин          0,1           0,2

фенол             0,05          0,003

дифенилолпропан        0,01          0,04

формальдегид          0,1          0,003

10. Фторопласты:               фтор-ион            0,5            -

фторопласт-3,                 (суммарно)

фторопласт-4, тефлон         формальдегид          0,1          0,003

гексан             0,1            -

гептан             0,1            -

11. Пластмассы на основе     формальдегид          0,1          0,003

фенолоальдегидных смол       ацетальдегид          0,2          0,01

(фенопласты)                    фенол             0,05          0,003

12. Полиформальдегид         формальдегид          0,1          0,003

ацетальдегид          0,2          0,01

13. Аминопласты (массы       формальдегид          0,1          0,003

прессованные карбамидо-

и меламиноформаль-

дегидные)

14. Полимерные материалы    эпихлоргидрин          0,1           0,2

на основе эпоксидных            фенол             0,05          0,003

смол                       дифенилолпропан        0,01          0,04

формальдегид          0,1          0,003

15. Иономерные смолы, в      формальдегид          0,1          0,003

том числе серлин             ацетальдегид          0,2          0,01

ацетон             0,1          0,35

метиловый спирт         0,2           0,5

цинк (Zn)             1             -

16. Целлюлоза                 этилацетат           0,1           0,1

формальдегид          0,1          0,003

бензол            0,01           0,1

ацетон             0,1          0,35

17. Эфирцеллюлозные           этилацетат           0,1           0,1

пластмассы (этролы)          ацетальдегид          0,2          0,01

формальдегид          0,1          0,003

спирты:

метиловый            0,2           0,5

изобутиловый          0,5           0,1

ацетон             0,1          0,35

18. Коллаген                 формальдегид          0,1          0,003

(биополимер)                 ацетальдегид          0,2          0,01

этилацетат           0,1           0,1

бутилацетат           0,1           0,1

ацетон             0,1          0,35

спирты:

метиловый            0,2           0,5

пропиловый           0,1           0,3

изопропиловый          0,1           0,6

бутиловый            0,5           0,1

изобутиловый          0,5           0,1

II. Компоненты резины и резинотканевых материалов

19. Бутадиен-              нитрил акриловой       0,02          0,007

нитрильные                     кислоты

синтетические каучуки

20. Стирольные и                стирол            0,01          0,002

бутадиенстирольные              фенол             0,05          0,003

синтетические каучуки        формальдегид          0,1          0,003

этилбензол          0,01          0,02

ацетальдегид          0,2          0,01

21. Хлоропреновые             хлоропрен             -           0,002

синтетические каучуки

22. Полиуретановые       толуилендиизоцианат        -           0,002

синтетические каучуки

23. Из всех резин и            тиурам Д            0,5          0,02

латексов                       тиурам Е            0,5          0,03

цимат              0,6            -

этилцимат          0,05            -

каптакс             0,4          0,012

альтакс             0,4          0,03

дибутилфталат          0,2           0,1

ионы цинка           1,0

бутадиен             -           -1,0

III. Тканевые материалы (по волокнам, входящим в состав тканей)

24. Натуральное волокно      суммарно по

пестицидам:

пентахлорфенол        0,05            -

формальдегид          0,1          0,003

25. Искусственное            сероуглерод            1           0,005

волокно (вискоза,            ацетальдегид          0,2          0,01

ацетаты)

26. Химическое волокно      этиленгликоль           1             1

(полиэфирное волокно -    диметилтерефталат        1,5          0,05

ПЭ, лавсан)

27. Полиамидное волокно      капролактам           0,5          0,06

(ПА, капрон, нейлон)      гексаметилендиамин      0,01          0,001

28.                          акрилонитрил         0,02          0,03

Полиакрилонитрильное         винилацетат           0,2          0,15

волокно (ПАН, нитрон)

29. Поливинилхлоридное          бензол            0,01           0,1

волокно (ПВХ, хлорин)           толуол             0,5           0,6

диоктилфталат           2           0,02

дибутилфталат          0,2            -

винилхлорид          0,01

30. Поливинилспиртовое       винилацетат           0,2          0,15

волокно (ПВС, винол)

31. Полиолефиновое           формальдегид          0,1          0,003

волокно                      ацетальдегид          0,2          0,01

(полипропиленовое,

полиэтиленовое)

32. Полиуретановое          этиленгликоль           1             1

волокно (спандекс)           ацетальдегид          0,2          0,01

IV. Красители

33. Красители                 на основе            не            не

бензидина        допускается   допускается

мышьяк (As)          0,05          0,003

свинец (Pb)          0,03         0,0003

кадмий (Cd)          0,001        0,0003

хром (Cr)            0,1         0,0015

кобальт (Co)          0,1          0,001

медь (Cu)             1           0,001

никель (Ni)           0,1          0,001

ртуть (Hg)         0,0005        0,0003

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### Таблица 2

Основные требования к средствам индивидуальной защиты

и показателям их безопасности

┌─────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│  N  │  Наименование   │            Санитарно-эпидемиологические требования            │    Примечания    │

│ п/п │    продукции    ├──────────────────────────────────────┬────────────────────────┤                  │

│     │    (товара)     │              показатель              │   допустимые уровни    │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1.  │Материалы средств│Санитарно-гигиенические показатели    │                        │                  │

│     │индивидуальной   │  Одориметрия (запах материалов       │не более 2-х баллов     │                  │

│     │защиты           │  образцов изделий)                   │                        │                  │

│     │                 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Санитарно-химические показатели       │                        │                  │

│     │                 │состояния водных вытяжек              │                        │                  │

│     │                 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │ Запах                                │не более 2-х баллов     │                  │

│     │                 │ Цветность                            │не более 20° по шкале   │                  │

│     │                 │ Мутность                             │не более 2-х баллов     │                  │

│     │                 │ pH                                   │в пределах 6 - 9 ед. pH │                  │

│     │                 │ Изменение pH                         │+/- 1 ед. pH            │                  │

│     │                 │ Окисляемость                         │не более 5 мг O2/л      │                  │

│     │                 │ Бромируемость <*>                    │не более 0,3 мг Br2/л   │                  │

│     │                 │ УФ-поглощение в диапазоне длин волн  │не более 0,3 ед. О.П.   │                  │

│     │                 │ 220 - 360 нм                         │не более 1,0 мл 0,02 H  │                  │

│     │                 │ Восстановительные примеси            │р-ра Na2S2O3            │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │   Миграция вредных веществ в         │  ДКМ (мг/л, не более   │ПДК по            │

│     │                 │   дистиллированную воду (исходя из   │ указанных в таблице 1) │ацетальдегиду     │

│     │                 │   состава материалов)                │                        │установлен для    │

│     │                 │                                      │                        │случая питьевой   │

│     │                 │                                      │                        │воды              │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Миграция вредных веществ в воздушную  │ПДК  с.с.  в атмосферном│Норматив по       │

│     │                 │среду (исходя из состава материалов)  │воздухе   (мг/м3),    не│формальдегиду     │

│     │                 │                                      │более    указанных     в│указан без учета  │

│     │                 │                                      │таблице 1               │фонового          │

│     │                 │                                      │                        │загрязнения       │

│     │                 │                                      │                        │окружающего       │

│     │                 │                                      │                        │воздуха           │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Токсиколого-гигиенические показатели  │                        │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Раздражающее действие на кожные       │       Отсутствие       │                  │

│     │                 │покровы (в эксперименте на животных)  │     раздражающего      │                  │

│     │                 │                                      │  действия - 0 баллов   │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Раздражающее действие на слизистые    │       Отсутствие       │                  │

│     │                 │оболочки (в эксперименте на           │     раздражающего      │                  │

│     │                 │животных) - только для изделий,       │  действия - 0 баллов   │                  │

│     │                 │предназначенных для контакта с кожей  │                        │                  │

│     │                 │лица и со слизистыми оболочками       │                        │                  │

│     │                 │человека                              │                        │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Кожно-резорбтивное действие - только  │  Отсутствие действия   │                  │

│     │                 │для изделий, предназначенных для      │                        │                  │

│     │                 │контакта с кожей лица и со слизистыми │                        │                  │

│     │                 │оболочками человека                   │                        │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Сенсибилизирующее действие (в         │       Отсутствие       │                  │

│     │                 │эксперименте на животных) - только    │   сенсибилизирующего   │                  │

│     │                 │для изделий, предназначенных для      │  действия - 0 баллов   │                  │

│     │                 │контакта с кожей лица и со            │                        │                  │

│     │                 │слизистыми оболочками человека        │                        │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │индекс токсичности                    │       70 - 120%        │                  │

│     │                 │                                      │                        │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Электризуемость материалов            │                        │                  │

│     │                 │(напряженность электростатического    │                        │                  │

│     │                 │поля)                                 │                        │                  │

│     │                 │  для изделий классов):               │не более 15 кВ/м        │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│  2  │Средства         │Санитарно-химические и                │                        │                  │

│     │индивидуальной   │токсикологические показатели по п. 1  │                        │                  │

│     │защиты    органов│(в зависимости от состава материалов) │                        │                  │

│     │дыхания,  костюмы│                                      │                        │                  │

│     │изолирующие      │                                      │                        │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Масса изделий                         │в соответствии с        │                  │

│     │                 │                                      │нормативно-технической  │                  │

│     │                 │                                      │документацией на        │                  │

│     │                 │                                      │конкретные виды         │                  │

│     │                 │                                      │продукции               │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│  3  │Одежда сигнальная│Все показатели по разделу 1, кроме    │                        │                  │

│     │с применением    │того:                                 │                        │                  │

│     │флуоресцентных  и│Оценка состава флуоресцентных         │                        │                  │

│     │световозвращающих│красителей с целью исключения         │                        │                  │

│     │материалов       │использования радиоактивных           │                        │                  │

│     │                 │веществ.                              │                        │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│  4  │Одежда           │Все показатели по разделу 1, кроме    │                        │                  │

│     │специальная   для│того:                                 │                        │                  │

│     │защиты         от├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │воздействия      │Теплоизоляционные свойства изделий    │                        │                  │

│     │пониженных       │в целом и отдельных предметов,        │                        │                  │

│     │температур      и│оцениваемые по результатам            │                        │                  │

│     │теплового        │физиолого-гигиенических               │                        │                  │

│     │излучения        │исследований с участием испытателей   │                        │                  │

│     │(утепленные      │в климатических камерах.              │                        │                  │

│     │костюмы,   обувь,├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │рукавицы,        │Величина теплоизоляции в реальных     │                        │                  │

│     │перчатки,        │условиях его использования для        │                        │                  │

│     │головные   уборы,│климатических регионов (поясов)       │                        │                  │

│     │термобелье,      │<***>, м2·°C/Вт, не менее:            │                        │                  │

│     │спальные мешки  и│                                      │                        │                  │

│     │другие   средства│    комплекта спецодежды защитной     │- IА (особый) 0,513     │                  │

│     │индивидуальной   │    X (от холода):                    │- IБ (IV)     0,681     │                  │

│     │защиты)          │                                      │- II (III)    0,442     │                  │

│     │                 │                                      │- III (II)    0,360     │                  │

│     │                 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │   СИЗ головы (головных уборов):      │- IА (особый) 0,397     │                  │

│     │                 │                                      │- IБ (IV)     0,447     │                  │

│     │                 │                                      │- II (III)    0,329     │                  │

│     │                 │                                      │- III (II)    0,295     │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │   СИЗ ног (обуви):                   │- IА (особый) 0,437     │                  │

│     │                 │                                      │- IБ (IV)     0,572     │                  │

│     │                 │                                      │- II (III)    0,422     │                  │

│     │                 │                                      │- III (II)    0,332     │                  │

│     │                 │                                      ├────────────────────────┤                  │

│     │                 │   СИЗ рук (рукавиц, др.):            │- IА (особый) 0,497     │                  │

│     │                 │                                      │- IБ (IV)     0,551     │                  │

│     │                 │                                      │- II (III)    0,403     │                  │

│     │                 │                                      │- III (II)    0,377     │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Расчет фактических теплоизоляционных  │  - Температура кожи    │                  │

│     │                 │свойств изделий в целом и отдельных   │    (средневзвешенная   │                  │

│     │                 │предметов, проводимый на основании    │    и локальная)        │                  │

│     │                 │результатов оценки показателей        │  - Температура тела    │                  │

│     │                 │теплового состояния человека:         │  - Средняя температура │                  │

│     │                 │                                      │    тела                │                  │

│     │                 │                                      │  - Изменение           │                  │

│     │                 │                                      │    теплосодержания     │                  │

│     │                 │                                      │  - Частота сердечных   │                  │

│     │                 │                                      │    сокращений          │                  │

│     │                 │                                      │  - Влагопотери         │                  │

│     │                 │                                      │  - Теплоощущения       │                  │

│     │                 │                                      │  - Уровень энергозатрат│                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Масса изделий, для которых            │в соответствии с        │                  │

│     │                 │установлены допустимые величины       │нормативно-технической  │                  │

│     │                 │(обувь, изолирующие комплекты         │документацией на        │                  │

│     │                 │СИЗ и т.п.)                           │конкретные виды         │                  │

│     │                 │                                      │продукции               │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│  4  │Одежда           │Все показатели по разделу 1, кроме    │                        │                  │

│     │специальная   для│того (для обуви):                     │                        │                  │

│     │защиты         от├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │воздействия      │  Теплоизоляционные свойства изделий  │                        │                  │

│     │повышенных       │в целом и отдельных предметов,        │                        │                  │

│     │температур       │оцениваемые по результатам физиолого- │                        │                  │

│     │(костюмы,  обувь,│гигиенических исследований с участием │                        │                  │

│     │рукавицы,        │испытателей в климатических камерах   │                        │                  │

│     │перчатки,        │по критериям теплового состояния      │                        │                  │

│     │головные уборы)  │человека (см. п. 3), а также по       │                        │                  │

│     │                 │показателям:                          │                        │                  │

│     │                 │- температуры внутренних              │     не более 40 °C     │                  │

│     │                 │поверхностей одежды                   │                        │                  │

│     │                 │- температуры воздуха в пододежном    │     не более 40 °C     │                  │

│     │                 │пространстве                          │                        │                  │

│     │                 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │  Сопротивление материалов подошвы    │                        │                  │

│     │                 │обуви контактному теплу               │                        │                  │

│     │                 │(термоустойчивость обуви),            │                        │                  │

│     │                 │оцениваемое по результатам физиолого- │                        │                  │

│     │                 │гигиенических исследований с участием │                        │                  │

│     │                 │испытателей с использованием          │                        │                  │

│     │                 │специальной установки. Характеристика │                        │                  │

│     │                 │изменений подошвы после контакта с    │                        │                  │

│     │                 │нагретой до (300 +/- 2) °C            │                        │                  │

│     │                 │поверхностью в течение (60 +/- 1) с и │                        │                  │

│     │                 │последующего 10-минутного             │                        │                  │

│     │                 │остывания - внешний вид подошвы       │                        │                  │

│     │                 │испытываемой обуви (оплавление,       │                        │                  │

│     │                 │трещины, обугливание) и               │                        │                  │

│     │                 │психофизиологические показатели       │                        │                  │

│     │                 │состояния человека:                   │                        │                  │

│     │                 │  - субъективные ощущения             │ощущение жжения в       │                  │

│     │                 │                                      │области подошвы         │                  │

│     │                 │  - температура кожи в области подошвы│не более 40 °C          │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Масса изделий, для которых            │в соответствии с        │                  │

│     │                 │установлены допустимые величины       │нормативно-технической  │                  │

│     │                 │(обувь и т.п.)                        │документацией на        │                  │

│     │                 │                                      │конкретные виды         │                  │

│     │                 │                                      │продукции               │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│  5  │Рабочая         и│Все показатели по разделу 1, кроме    │ДКМ                     │                  │

│     │специальная      │того:                                 │                        │                  │

│     │одежда и средства├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │индивидуальной   │Специфические санитарно-гигиенические │                        │                  │

│     │защиты         от│характеристики материалов:            │                        │                  │

│     │воздействия      │- миграция вредных веществ в воду     │                        │                  │

│     │электрических   и│   - из медьсодержащих тканей:        │                        │                  │

│     │электромагнитные │   медь                               │не более 1,0 мг/л       │                  │

│     │полей    (куртки,│                                      │                        │                  │

│     │комбинезоны,     │   - из прочих экранирующих           │в соответствии с ПДК и  │                  │

│     │накасники,       │   материалов                         │ОБУВ вредных веществ в  │                  │

│     │перчатки,        │   контроль мигрирующих веществ,      │воде;                   │                  │

│     │ботинки, фартуки,│   исходя из состава ткани;           │                        │                  │

│     │косынки,  шторы),│                                      │                        │                  │

│     │перчатки       от│- миграция вредных веществ в          │в соответствии с ПДК и  │                  │

│     │воздействия      │воздушную среду из материалов (при    │ОБУВ вредных веществ в  │                  │

│     │постоянного      │необходимости)                        │атмосферном воздухе     │                  │

│     │магнитного поля  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Экранирующие свойства материалов и    │                        │                  │

│     │                 │одежды в целом для защиты от          │                        │                  │

│     │                 │электрических полей (ЭП) промышленной │                        │                  │

│     │                 │частоты 50 Гц (ЭП 50 Гц) и            │                        │                  │

│     │                 │электромагнитных полей радиочастот    │                        │                  │

│     │                 │(ЭМП РЧ), оцениваемые с               │                        │                  │

│     │                 │использованием стендов, манекенов и   │                        │                  │

│     │                 │испытателей в условиях физиолого-     │                        │                  │

│     │                 │гигиенических исследований:           │                        │                  │

│     │                 │    - уровни ЭП 50 Гц и ЭМП РЧ,       │                        │                  │

│     │                 │    воздействующие на человека,       │                        │                  │

│     │                 │    одетого в защитную одежду,        │                        │                  │

│     │                 │    измеренные в пододежном           │                        │                  │

│     │                 │    пространстве, должны              │                        │                  │

│     │                 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │    соответствовать:                  │                        │                  │

│     │                 │     - напряженность ЭП частотой 50   │не более 5 кВ/м         │                  │

│     │                 │    Гц;                               │                        │                  │

│     │                 │     - напряженность ЭП в диапазоне   │не более 0,5 кВ/м       │                  │

│     │                 │    частот >= 10 - 30 кГц;            │                        │                  │

│     │                 │     - напряженность ЭП в диапазоне   │                        │                  │

│     │                 │    частот, МГц:                      │                        │                  │

│     │                 │                >= 0,03 - 3,0         │не более 0,5 кВ/м       │                  │

│     │                 │                >= 3,0 - 30,0         │не более 0,03 кВ/м      │                  │

│     │                 │                >= 30,0 - 50,0        │не более 0,08 кВ/м      │                  │

│     │                 │                >- 50,0 - 300,0       │не более 0,08 кВ/м      │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │    - рассчитанный коэффициент        │требованиям нормативной │                  │

│     │                 │    экранирования (Кэ) или            │документации на         │                  │

│     │                 │    коэффициент ослабления            │продукцию.              │                  │

│     │                 │    материалов и одежды должен        │                        │                  │

│     │                 │    соответствовать                   │                        │                  │

│     │                 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Защитные свойства материалов изделий  │                        │                  │

│     │                 │от воздействия постоянного магнитного │                        │                  │

│     │                 │поля (ПМП):                           │                        │                  │

│     │                 │  - уровни ПМП, воздействующие        │ПДУ магнитной индукции  │                  │

│     │                 │  локально на руки человека,          │ПМП, равному 10 мТл     │                  │

│     │                 │  измеренные под защитными            │                        │                  │

│     │                 │  рукавицами, должны находиться в     │                        │                  │

│     │                 │  пределах                            │                        │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│  6  │Средства   защиты│Все показатели по разделу 1, кроме    │                        │                  │

│     │человека       от│того:                                 │                        │                  │

│     │ионизирующих     ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │излучений        │Специфические санитарно-              │                        │                  │

│     │                 │гигиенические характеристики          │                        │                  │

│     │                 │материалов:                           │                        │                  │

│     │                 │ - миграция вредных веществ в воду,   │                        │                  │

│     │                 │ мг/л, не более                       │                        │                  │

│     │                 │                                      ├────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │ Специфические санитарно-             │                        │                  │

│     │                 │ гигиенические характеристики         │                        │                  │

│     │                 │ материалов:                          │                        │                  │

│     │                 │ - миграция вредных веществ в воду    │                        │                  │

│     │                 │    - из свинец-, оловосодержащих     │ДКМ                     │                  │

│     │                 │    тканей:                           │                        │                  │

│     │                 │    - свинец;                         │не более 0,03 мг/л      │                  │

│     │                 │    - олово;                          │не более 2,0 мг/л       │                  │

│     │                 │    - из прочих рентгенозащитных      │в соответствии с        │                  │

│     │                 │    материалов, контроль мигрирующих  │перечнем ПДК и ОБУВ     │                  │

│     │                 │    веществ следует проводить,        │вредных веществ в воде  │                  │

│     │                 │    исходя из состава ткани;          │                        │                  │

│     │                 │                                      │                        │                  │

│     │                 │    - миграция вредных веществ в      │в соответствии с        │                  │

│     │                 │    воздушную среду из материалов     │перечнем ПДК и ОБУВ     │                  │

│     │                 │    (при необходимости)               │вредных веществ в       │                  │

│     │                 │                                      │атмосферном воздухе     │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│  7  │Прочие       виды│Все показатели по разделу 1, кроме    │                        │                  │

│     │защитной одежды и│того:                                 │                        │                  │

│     │материалов      с├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │заданными        │Специфические санитарно-              │Контролируется миграция │                  │

│     │специальными     │гигиенические характеристики          │вредных веществ, исходя │                  │

│     │свойствами       │материалов:                           │из состава материалов в │                  │

│     │                 │                                      │соответствии с перечнем │                  │

│     │                 │- миграция вредных веществ в воду,    │ПДК и ОБУВ вредных      │                  │

│     │                 │мг/л, не более                        │веществ в воде          │                  │

│     │                 │                                      │                        │                  │

│     │                 │- миграция вредных веществ в          │в соответствии с        │                  │

│     │                 │воздушную среду, мг/м3, не более      │перечнем ПДК и ОБУВ     │                  │

│     │                 │                                      │вредных веществ в       │                  │

│     │                 │                                      │атмосферном воздухе     │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│  8  │Поглотители,     │Токсикологические показатели,         │                        │                  │

│     │катализаторы  для│устанавливаемые в экспериментах на    │                        │                  │

│     │средств          │животных, - параметры токсикометрии,  │                        │                  │

│     │индивидуальной   │степень токсичности продуктов (с      │                        │                  │

│     │защиты    органов│целью определения требований          │                        │                  │

│     │дыхания,         │безопасности при изготовлении и       │                        │                  │

│     │поглотительные   │обращении с продуктами)               │                        │                  │

│     │коробки,         │                                      │                        │                  │

│     │регенеративные   │  Показатели токсикометрии:           │                        │                  │

│     │патроны          ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │  - Острая токсичность при ингаляции  │Отсутствие клинических  │   При наличии    │

│     │                 │                                      │признаков интоксикации  │признаков         │

│     │                 │                                      │при распылении          │воздействия       │

│     │                 │                                      │продуктов и отсутствие  │допускается       │

│     │                 │                                      │изменений               │только герметичное│

│     │                 │                                      │функциональных          │размещение        │

│     │                 │                                      │показателей состояния   │продуктов.        │

│     │                 │                                      │животных после          │                  │

│     │                 │                                      │экспозиции.             │                  │

│     │                 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │  - Раздражающее действие на кожу     │0 баллов                │       -"-        │

│     │                 │(однократно, повторно)                │Отсутствие признаков    │                  │

│     │                 │                                      │раздражения.            │                  │

│     │                 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │  - Раздражающее действие продукта на │0 баллов                │       -"-        │

│     │                 │слизистые оболочки и верхние          │Отсутствие признаков    │                  │

│     │                 │дыхательные пути при ингаляции        │раздражения.            │                  │

│     │                 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │   - Резорбтивное действие через кожу │Отсутствие              │       -"-        │

│     │                 │(однократно, повторно)                │                        │                  │

│     │                 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │  - Сенсибилизирующее действие        │0 баллов                │       -"-        │

│     │                 │                                      │Отсутствие признаков    │                  │

│     │                 │                                      │сенсибилизирующего      │                  │

│     │                 │                                      │действия                │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Температура материалов,               │не более 40 °C          │                  │

│     │                 │контактирующих с телом человека и     │                        │                  │

│     │                 │нагреваемых от обращенной к телу      │                        │                  │

│     │                 │человека поверхности регенеративных   │                        │                  │

│     │                 │патронов при эксплуатации (при        │                        │                  │

│     │                 │возникновении экзотермической         │                        │                  │

│     │                 │реакции)                              │                        │                  │

├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│     │                 │Определение веществ, подлежащих       │- Перечень ПДК и ОБУВ   │                  │

│     │                 │контролю в воздухе рабочей зоны и на  │вредных веществ в       │                  │

│     │                 │кожных покровах, их гигиенических     │воздухе рабочей зоны    │                  │

│     │                 │нормативов и мер профилактики при     │- ПДК и ОБУВ вредных    │                  │

│     │                 │производстве и применении продукции в │веществ в атмосферном   │                  │

│     │                 │соответствии со следующими            │воздухе                 │                  │

│     │                 │нормативными документами (в           │                        │                  │

│     │                 │зависимости от области применения):   │                        │                  │

└─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘

--------------------------------

<*> Показатель оценивается при необходимости, исходя из состава материалов.

В зависимости от продолжительности непрерывной носки и частоты использования изделия по балльной системе подразделяются на:

- регулярного использования (ежедневно от 4 ч и более) - 1 балл;

- эпизодического использования (1 - 2 раза в неделю - не более 4 ч) - 2 балла.

В соответствии с гигиенической классификацией по балльной системе для каждого конкретного изделия следует определять классифицирующий показатель (КП), устанавливающий степень риска воздействия изделия на здоровье детей и взрослых, по формуле:

, где

- сумма баллов, присвоенных изделию в соответствии с классификацией;

- максимально возможная сумма баллов, присвоенных в соответствии с классификацией;

- минимально возможная сумма баллов, присвоенных в соответствии с классификацией.

Изделия, в зависимости от значения классифицирующего показателя, следует подразделять на 4 класса:

I класс - классифицирующий показатель - 0,38 - 0,55;

II класс - классифицирующий показатель - 0,56 - 0,70;

III класс - классифицирующий показатель - 0,71 - 0,92;

IV класс - классифицирующий показатель - 0,93 - 1,25

<***> Климатические регионы принимаются, исходя из климатического районирования России или сходных регионов других государств (в зависимости от географической широты и местных климатических условий) в соответствии с таблицей 3.

### Таблица 3

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ (ПОЯСА)

┌───────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│   Условное    │               Регион                │ Представительные  │

│  обозначение  │                                     │      города       │

│климатического │                                     │                   │

│    региона    │                                     │                   │

│    (пояса)    │                                     │                   │

├───────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    IV (I)     │Российская  Федерация:   Астраханская│Ставрополь,        │

│ (-1,0° <*>;   │область,     Калмыкия,     Ростовская│Краснодар,         │

│ 2,7 м/с <**>) │область, Ставропольский край         │Новороссийск,      │

│               │                                     │Ростов-на-Дону,    │

│               │                                     │Сочи, Астрахань    │

├───────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│   III (II)    │Российская    Федерация:     Брянская│Архангельск, Санкт-│

│(-9,7 °C <*>;  │область,    Владимирская     область,│Петербург,  Москва,│

│ 5,6 м/с <**>) │Воронежская    область,    Ивановская│Саратов,  Мурманск,│

│               │область, Калужская  область,  Курская│Н. Новгород, Тверь,│

│               │область,    Ленинградская    область,│Смоленск,   Тамбов,│

│               │Липецкая  область,  Республика  Марий│Казань,  Волгоград,│

│               │Эл, Республика  Мордовия,  Московская│Самара             │

│               │область,    Нижегородская    область,│                   │

│               │Новгородская    область,    Орловская│                   │

│               │область.                             │                   │

│               │Республика     Беларусь:      Минская│Минск              │

│               │область,      Витебская      область,│                   │

│               │Могилевская   область,    Гродненская│                   │

│               │область,     Гомельская      область,│                   │

│               │Брестская область.                   │                   │

│               │Республика   Казахстан:   Актюбинская│Алматы             │

│               │область,     Атырауская      область,│                   │

│               │Алматинская    область,    Жамбылская│                   │

│               │область,   Кызылординская    область,│                   │

│               │Мангистауская     область,      Южно-│                   │

│               │Казахстанская область                │                   │

├───────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│   II (III)    │Российская   Федерация:    Республика│Новосибирск,  Омск,│

│  (-18,0 °C    │Алтай, Амурская  область,  Республика│Томск,   Сыктывкар,│

│     <*>;      │Башкортостан,   Республика   Бурятия,│Челябинск,    Чита,│

│ 3,6 м/с <**>) │Вологодская    область,     Иркутская│Тюмень,   Тобольск,│

│               │область        (кроме        районов,│Иркутск, Хабаровск,│

│               │перечисленных    ниже)     Республика│Пермь, Оренбург    │

│               │Карелия,     Кемеровская     область,│                   │

│               │Кировская    область,     Костромская│                   │

│               │область,  Красноярский  край   (кроме│                   │

│               │районов,     перечисленных      ниже)│                   │

│               │Курганская   область,   Новосибирская│                   │

│               │область,       Омская        область,│                   │

│               │Оренбургская    область,     Пермская│                   │

│               │область, Сахалинская область   (кроме│                   │

│               │районов,     перечисленных      ниже)│                   │

│               │Свердловская   область,    Республика│                   │

│               │Татарстан,  Томская  область   (кроме│                   │

│               │районов,     перечисленных      ниже)│                   │

│               │Республика  Тува,  Тюменская  область│                   │

│               │(кроме районов,  перечисленных  ниже)│                   │

│               │Удмуртская  республика,   Хабаровский│                   │

│               │край  (кроме  районов,  перечисленных│                   │

│               │ниже) Челябинская область,  Читинская│                   │

│               │область.                             │                   │

│               │Республика   Казахстан:   Акмолинская│Астана             │

│               │область,       Восточно-Казахстанская│                   │

│               │область,        Западно-Казахстанская│                   │

│               │область,   Карагандинская    область,│                   │

│               │Костанайская  область,   Павлодарская│                   │

│               │область,         Северо-Казахстанская│                   │

│               │область.                             │                   │

├───────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    IБ (IV)    │Архангельская     область      (кроме│Якутск,    Оймякон,│

│ (-41 °C <*>;  │районов, расположенных за    Полярным│Верхоянск,         │

│  1,3 м/с <**>)│кругом), Иркутская  область  (районы:│Туруханск, Уренгой,│

│               │Бодайбинский, Катангский,  Киренский,│Надым,    Салехард,│

│               │Мамско-Чуйский),   Камчатский   край,│Магадан, Олекминск │

│               │Республика  Карелия   (севернее   63°│                   │

│               │северной  широты),  Республика   Коми│                   │

│               │(районы,     расположенные      южнее│                   │

│               │Полярного круга),  Красноярский  край│                   │

│               │(территории   Эвенского   автономного│                   │

│               │округа   и    Туруханского    района,│                   │

│               │расположенного    южнее     Полярного│                   │

│               │круга),      Курильские      острова,│                   │

│               │Магаданская область  (кроме  районов,│                   │

│               │перечисленных    ниже)     Мурманская│                   │

│               │область,  Республика  Саха   (Якутия)│                   │

│               │(кроме    Оймяконского    района    и│                   │

│               │районов,    расположенных    севернее│                   │

│               │Полярного     круга),     Сахалинская│                   │

│               │область     (районы:      Ногликский,│                   │

│               │Охтинский), Томская область  (районы:│                   │

│               │Бакчарский,            Верхнекетский,│                   │

│               │Кривошеинский,          Молчановский,│                   │

│               │Парабельский, Чаинский  и  территории│                   │

│               │Александровского   и    Каргасокского│                   │

│               │районов,  расположенных   южнее   60°│                   │

│               │северной широты),  Тюменская  область│                   │

│               │(районы  Ханты-Мансийского  и  Ямало-│                   │

│               │Ненецкого автономных  округов,  кроме│                   │

│               │районов, расположенных  севернее  60°│                   │

│               │северной  широты),  Хабаровский  край│                   │

│               │(районы: Аяно-Майский,  Николаевский,│                   │

│               │Охотский,   им.   Полины    Осипенко,│                   │

│               │Тугуро-Чумиканский, Ульчский)        │                   │

├───────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│      IА       │Магаданская     область      (районы:│Норильск,   Сургут,│

│  ("особый")   │Омсукчанский,    Ольский,     Северо-│Тикси, Диксон      │

│ (-25 °C <*>;  │Эвенский,              Среднеканский,│                   │

│ 6,8 м/с <**>) │Сусуманский, Тенькинский,  Хасынский,│                   │

│               │Ягоднинский),     Республика     Саха│                   │

│               │(Якутия)     (Оймяконский     район),│                   │

│               │Территория,  расположенная   севернее│                   │

│               │Полярного  круга  (кроме   Мурманской│                   │

│               │области),       Томская       область│                   │

│               │(территории    Александровского     и│                   │

│               │Каргасокского районов,  расположенных│                   │

│               │севернее   60°   северной    широты),│                   │

│               │Тюменская  область   (районы   Ханты-│                   │

│               │Мансийского     и     Ямало-Ненецкого│                   │

│               │автономных   округов,   расположенных│                   │

│               │севернее   60°   северной    широты),│                   │

│               │Чукотский автономный округ           │                   │

└───────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────┘

--------------------------------

Примечание. <*> Средняя температура воздуха зимних месяцев.

<**> Средняя скорость ветра из наиболее вероятных величин.