## Приложение 3

к техническому регламенту

Таможенного союза "О безопасности

мебельной продукции"

ТРЕБОВАНИЯ К ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

| Наименование летучих химических веществ, Допустимый уровень выделяющихся при эксплуатации мебели в миграции веществ, воздух помещений <*> мг/м3 |
| --- |
| Аммиак | 0,04 |
| Акрилонитрил | 0,03 |
| Ангидрид фосфорный | 0,05 |
| Бутилацетат | 0,1 |
| Винилацетат | 0,15 |
| Водород цианистый | 0,01 |
| Гексаметилендиамин | 0,001 |
| Дибутилфталат | 0,1 |
| Диоктилфталат | 0,02 |
| Диоксид серы | 0,05 |
| Ксилол | 0,1 |
| Капролактам | 0,06 |
| Метилметакрилат | 0,01 |
| Стирол | 0,002 |
| Спирт метиловый | 0,5 |
| Спирт бутиловый | 0,1 |
| Спирт изопропиловый | 0,2 |
| Толуол | 0,3 |
| Толуилендиизоционат | 0,002 |
| Формальдегид | 0,01 |
| Фенол | 0,003 |
| Фталиевый ангидрид | 0,02 |
| Хлористый водород | 0,1 |
| Этиленгликоль | 0,3 |
| Эпихлоргидрин | 0,04 |
| Этилацетат | 0,1 |

--------------------------------

Примечание:

<*> Перечень контролируемых летучих химических веществ, выделяющихся из мебели, определяют в зависимости от химического состава конструкционных, облицовочных, отделочных, настилочных, обивочных и клеевых материалов, используемых при ее изготовлении.