Приложение 3

к техническому регламенту

Таможенного союза "О требованиях

к смазочным материалам, маслам

и специальным жидкостям"

(ТР ТС 030/2012)

ТРЕБОВАНИЯ

К ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА ОТРАБОТАННОЙ

ПРОДУКЦИИ (СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, МАСЛАМ) ПРИ ИХ СБОРЕ,

ХРАНЕНИИ (НАКОПЛЕНИИ) И СДАЧЕ-ПРИЕМЕ

НА ПЕРЕРАБОТКУ (УТИЛИЗАЦИЮ)

┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│        Наименование показателя         │        Норма для группы        │

│                                        ├───────────┬────────────┬───────┤

│                                        │    ММО    │    МИО     │  СНО  │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┤

│1. Кинематическая вязкость при 50 °C,   │ Более 35  │ от 5 до 35 │   -   │

│мм2/с (сСт)                             │           │    <*>     │       │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┤

│2. Температура вспышки, определяемая в  │    100    │    120     │   -   │

│открытом тигле, °C, не ниже             │           │            │       │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┤

│3. Массовая доля механических примесей, │     1     │     1      │   1   │

│%, не более                             │           │            │       │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┤

│4. Массовая доля воды, %, не более      │     2     │     2      │   2   │

├────────────────────────────────────────┼───────────┴────────────┴───────┤

│5. Содержание загрязнений               │Отсутствие                      │

├────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│    -------------------------------                                      │

│    <*> Показатель может быть больше для отдельных марок                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘